Submission ID: 100044068

Project #: LP413RD0015

Analysis: Metrohm titrator

prep={hotplate:20mL H2SO4, filter:False}

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0948 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115576_1 | 1.0015 | 5.7005 | 0.935 |  |
| 2-115576_2 | 1.0015 | 5.4921 | 0.901 |  |
| 2-115577_1 | 1.0021 | 2.5005 | 0.410 |  |
| 2-115577_2 | 1.0058 | 2.4959 | 0.408 |  |
| 2-115578_1 | 1.0069 | 1.9790 | 0.323 |  |
| 2-115578_2 | 1.0037 | 1.9938 | 0.326 |  |
| 2-115579_1 | 1.0046 | 2.0884 | 0.342 |  |
| 2-115579_2 | 1.0104 | 2.0827 | 0.339 |  |