Submission ID: 100044083

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0935 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | 1.0044 | 7.1630 | 1.154 |  |
| 2-115595_2 | 1.00 | 7.2006 | 1.166 |  |
| 2-115596_1 | 1.0089 | 6.9940 | 1.122 |  |
| 2-115596_2 | 1.0082 | 7.0005 | 1.124 |  |
| 2-115597_1 | 1.0028 | 6.8005 | 1.098 |  |
| 2-115597_2 | 1.0015 | 6.7984 | 1.099 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0935 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | 0.1017 | 7.0005 |  |  |
| 2-115595_2 | 0.1026 | 7.8995 | 18.230 |  |
| 2-115596_1 | 0.1018 | 7.6995 | 17.908 |  |
| 2-115596_2 | 0.1089 | 8.1995 | 17.827 |  |
| 2-115597_1 | 0.1052 | 7.7995 | 17.554 |  |
| 2-115597_2 | 0.1177 | 3.1005 |  |  |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | 0.2030 | 200 |
| 2-115595_2 | 0.2077 | 200 |
| 2-115596_1 | 0.2047 | 200 |
| 2-115596_2 | 0.2050 | 200 |
| 2-115597_1 | 0.2076 | 200 |
| 2-115597_2 | 0.2017 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.923 | 0.61 | 0.82 |
| 2-115595_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.599 | 0.58 | 0.78 |
| 2-115596_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.891 | 0.58 | 0.78 |
| 2-115596_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.892 | 0.58 | 0.78 |
| 2-115597_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.885 | 0.57 | 0.77 |
| 2-115597_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.845 | 0.56 | 0.75 |

SnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.434 | 0.05 | 0.06 |
| 2-115595_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.463 | 0.05 | 0.06 |
| 2-115596_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.433 | 0.05 | 0.06 |
| 2-115596_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.427 | 0.05 | 0.06 |
| 2-115597_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.455 | 0.05 | 0.06 |
| 2-115597_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.451 | 0.05 | 0.06 |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 6.7x | 1.091 | 0.72 | 0.89 |
| 2-115595_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 0.773 | 0.74 | 0.93 |
| 2-115596_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 14.2857x | 1.187 | 1.66 | 2.06 |
| 2-115596_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 14.2857x | 1.028 | 1.43 | 1.78 |
| 2-115597_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 33.3x | 0.641 | 2.06 | 2.56 |
| 2-115597_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 20x | 1.097 | 2.17 | 2.71 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115595_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.7x | 0.797 | 0.52 | 0.71 |
| 2-115595_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.579 | 0.56 | 0.75 |
| 2-115596_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.7x | 0.775 | 0.50 | 0.68 |
| 2-115596_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.7x | 0.824 | 0.54 | 0.72 |
| 2-115597_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.7x | 0.789 | 0.51 | 0.68 |
| 2-115597_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.7x | 0.764 | 0.51 | 0.68 |