Submission ID: 100044088

Project #: LR448RD0002

Sample prep: None

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000S | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115604_1 | 0.2551 | 267 ppm |  |
| 2-115604_2 | 0.2662 | 168 ppm |  |