Submission ID: 100044098

Project #: LP413RD0007

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115634 | 43.3055 | 45.3109 | 45.1731 | 6.87 | 0.9313 |
| 2-115635 | 45.1751 | 47.1762 | 47.0365 | 6.98 | 0.9302 |

prep={katanax:Ramping, filter:False}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115634_1 | 0.2014 | 250 |
| 2-115634_2 | 0.2042 | 250 |
| 2-115635_1 | 0.2037 | 250 |
| 2-115635_2 | 0.2019 | 250 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115634_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 20x | 0.644 | 1.60 | 3.42 | 3.67 |
| 2-115634_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 20x | 0.634 | 1.55 | 3.32 | 3.56 |
| 2-115635_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 10x | 0.678 | 0.83 | 1.78 | 1.91 |
| 2-115635_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Si] | 10x | 0.675 | 0.84 | 1.79 | 1.92 |