Submission ID: 100044131

Project #: LP413RD0014

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES, Eltra

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115713_1 | 0.2165 | 250 |
| 2-115713_2 | 0.2020 | 250 |
| 2-115714_1 | 0.2044 | 250 |
| 2-115714_2 | 0.2065 | 250 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115713_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 1.145 | 9.44 |
| 2-115713_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 0.967 | 8.54 |
| 2-115714_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 0.958 | 8.37 |
| 2-115714_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 1.101 | 9.52 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115713_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 0.957 | 8.46 |
| 2-115713_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 1.128 | 9.31 |
| 2-115714_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 1.052 | 9.19 |
| 2-115714_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni][Ca] | 71.428571x | 1.162 | 10.05 |

Sr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115713_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 20x | 1.487 | 3.43 |
| 2-115713_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 33.3x | 0.799 | 3.30 |
| 2-115714_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 33.3x | 0.758 | 3.09 |
| 2-115714_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 33.3x | 0.762 | 3.07 |

S_ppm

| sample | weight (g) | 000,0000 S | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115713 | 0.1518 | 198 ppm |  |
| 2-115714 | 0.1516 | 204 ppm |  |