Submission ID: 100044137

Project #: LP439TS-22-2633

Sample prep: None

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | %S | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115733 | 0.1521 | 0.3161 | 0.0371 |  |
| 2-115734 | 0.1499 | 0.1507 | 0.0464 |  |
| 2-115735 | 0.1554 | 0.1166 | 0.0276 |  |
| 2-115736 | 0.1506 | 0.2389 | 0.0291 |  |
| 2-115737 | 0.1515 | 0.1993 | 0.0358 |  |
| 2-115738 | 0.1528 | 0.2242 | 0.0248 |  |