Submission ID: 100044140

Project #: LP439TS-22-2623

Sample prep: 40 mL HNO3

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115750_1 | 1.0046 | 50 |
| 2-115750_2 | 0.5029 | 50 |
| 2-115751_1 | 1.0085 | 50 |
| 2-115751_2 | 0.5031 | 50 |
| 2-115752_1 | 1.0019 | 50 |
| 2-115752_2 | 0.5078 | 50 |
| 2-115753_1 | 1.0085 | 50 |
| 2-115753_3 | 0.5147 | 50 |

P_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115750_1 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115750_2 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115751_1 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115751_2 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115752_1 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115752_2 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115753_1 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |
| 2-115753_3 | [1.0 ppm] [P] | 1x |  | <10.0 ppm |