Submission ID: 100044188

Project #: LR448RD0002

Sample prep: None

Analysis: Eltra

S_ppm

| sample | weight (g) | 000,0000 S | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115859 | 0.1727 | 169 ppm |  |
| 2-115860 | 0.1612 | 193 ppm |  |
| 2-115861 | 0.1911 | 156 ppm |  |
| 2-115862 | 0.1645 | 165 ppm |  |