Submission ID: 100044129

Project #: LR403RD0001

Sample prep: Katanax

Analysis: ICP OES, Eltra

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | 15.1177 | 17.1186 | 16.9897 | 6.44 | 0.9356 |
| 2-115700 | 18.2248 | 20.2283 | 20.0876 | 7.02 | 0.9298 |
| 2-115701 | 19.5147 | 21.5192 | 21.3591 | 7.99 | 0.9201 |
| 2-115701 | 17.3139 | 19.3157 | 19.1475 | 8.40 | 0.9160 |

prep={katanax:Solution, filter:False,for:Cu, K, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115699 | 0.2065 | 250 |
| 2-115700 | 0.2246 | 250 |
| 2-115701 | 0.2108 | 250 |
| 2-115702 | 0.2146 | 250 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |
| 2-115700 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |
| 2-115701 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |
| 2-115702 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] |  |  |  |  |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Cu] | 20x | 1.392 | 3.37 | 3.60 |
| 2-115700 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Cu] | 20x | 1.554 | 3.46 | 3.72 |
| 2-115701 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Cu] | 20x | 1.391 | 3.30 | 3.59 |
| 2-115702 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.0 ppm] [Cu] | 20x | 1.306 | 3.04 | 3.32 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.560 | 0.97 | 1.04 |
| 2-115700 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.665 | 1.06 | 1.14 |
| 2-115701 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.508 | 0.86 | 0.93 |
| 2-115702 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.644 | 1.07 | 1.17 |

prep={hotplate:60 mL HCl, filter:True,for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115699 | 0.2065 | 250 |
| 2-115700 | 0.2246 | 250 |
| 2-115701 | 0.2108 | 250 |
| 2-115702 | 0.2146 | 250 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.992 | 922.86 ppm | 986.38 |
| 2-115700 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.543 | 1766.98 ppm | 1900.39 |
| 2-115701 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.859 | 844.63 ppm | 917.98 |
| 2-115702 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.950 | 896.06 ppm | 978.23 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.005 | 48.56 | 51.90 |
| 2-115700 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.122 | 47.24 | 50.81 |
| 2-115701 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 200x | 1.969 | 46.70 | 50.76 |
| 2-115702 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.017 | 46.99 | 51.30 |

| sample | weight (g) | %C | %C [dried] | 000,0000 S | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115699 | 0.1522 | 1.6174 | 1.7287 | 326 ppm |  |
| 2-115700 | 0.1526 | 1.4331 | 1.5413 | 218 ppm |  |
| 2-115701 | 0.1491 | 2.1459 | 2.3322 | 204 ppm |  |
| 2-115702 | 0.1502 | 2.4988 | 2.7279 | 196 ppm |  |