Submission ID: 100044155

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0919 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115775_1 | 1.0073 | N/A |  |  |
| 2-115775_2 | 1.0282 | 0.1974 | 0.031 |  |
| 2-115776_1 | 1.0027 | 0.4910 | 0.078 |  |
| 2-115776_2 | 1.0060 | 0.4970 | 0.079 |  |
| 2-115777_1 | 1.0127 | 1.9496 | 0.307 |  |
| 2-115777_2 | 1.0250 | 2.0727 | 0.322 |  |
| 2-115778_1 | 1.0120 | 2.0714 | 0.326 |  |
| 2-115778_2 | 1.0178 | 1.9995 | 0.313 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115775 | 0.10 |  |  |
| 2-115776 | 0.1020 | 7.6216 | 17.621 |
| 2-115777 | 0.1010 | 7.5995 | 17.491 |
| 2-115778 | 0.1098 | 8.6995 | 18.418 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115775_1 | 0.2064 | 200 |
| 2-115775_2 | 0.2014 | 200 |
| 2-115776_1 | 0.2131 | 200 |
| 2-115776_2 | 0.2030 | 200 |
| 2-115777_1 | 0.2080 | 200 |
| 2-115777_2 | 0.2092 | 200 |
| 2-115778_1 | 0.2075 | 200 |
| 2-115778_3 | 0.2021 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115775_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.263 | 0.03 | 0.03 |
| 2-115776_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 2.5x | 0.880 | 0.21 | 0.25 |
| 2-115777_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.646 | 0.39 | 0.47 |
| 2-115778_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.356 | 0.03 | 0.04 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115775_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.708 | 0.43 | 0.58 |
| 2-115776_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.7x | 1.044 | 0.16 | 0.22 |
| 2-115777_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.777 | 0.47 | 0.63 |
| 2-115778_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.746 | 0.72 | 0.97 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115775_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 0.539 | 0.65 | 0.88 |
| 2-115776_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.6x | 0.813 | 0.64 | 0.86 |
| 2-115777_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.6x | 1.516 | 1.21 | 1.64 |
| 2-115778_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 6.6x | 0.775 | 0.62 | 0.84 |