Submission ID: 100044160

Project #: LR418RD0006

Sample prep: Katanax

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115801 | 28.7561 | 30.7583 | 30.7190 | 1.96 | 0.9804 |
| 2-115802 | 27.5294 | 29.5536 | 29.4658 | 4.34 | 0.9566 |
| 2-115803 | 26.8285 | 28.8737 | 28.7890 | 4.14 | 0.9586 |
| 2-115804 | 15.3070 | 17.3172 | 17.2318 | 4.25 | 0.9575 |

prep={katanax:Ramping, filter:False, for:Ba, Ce, Ga, K, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | 0.2017 | 250 |
| 2-115803_1 | 0.2059 | 250 |
| 2-115804_1 | 0.2067 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 1x | 0.017 | 0.02 |  |
| 2-115803_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 1.229 | 4.66 |  |
| 2-115804_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 1x | 1.950 | 2.36 |  |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.089 | 0.81 |  |
| 2-115803_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.129 | 0.81 |  |
| 2-115804_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.129 | 0.80 |  |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 25x | 1.633 | 5.06 |  |
| 2-115803_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 25x | 1.627 | 4.94 |  |
| 2-115804_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 25x | 1.824 | 5.52 |  |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.862 | 0.67 |  |
| 2-115803_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.822 | 0.62 |  |
| 2-115804_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.903 | 0.68 |  |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 25x | 1.212 | 3.76 | 8.03 |
| 2-115803_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 25x | 1.255 | 3.81 | 8.15 |
| 2-115804_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 25x | 1.243 | 3.76 | 8.04 |

prep={katanax:Ramping, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | 0.2129 | 100 |
| 2-115803_1 | 0.2055 | 100 |
| 2-115804_1 | 0.2085 | 100 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115802_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.164 | 85.63 ppm |  |
| 2-115803_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.121 | 65.16 ppm |  |
| 2-115804_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.131 | 69.81 ppm |  |