Submission ID: 100044161

Project #: LR418RD0006

Sample prep: Katanax

Analysis: ICP OES for Cu, Perkin Elmer for Al, Zn

prep={katanax:Solution, filter:False}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115805_1 | 0.1413 | 250 |
| 2-115805_2 | 0.1402 | 250 |
| 2-115806_1 | 0.1521 | 250 |
| 2-115806_2 | 0.1443 | 250 |
| 2-115807_1 | 0.1865 | 250 |
| 2-115807_2 | 0.1874 | 250 |
| 2-115808_1 | 0.1917 | 250 |
| 2-115808_2 | 0.1907 | 250 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115805_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 3.737 | 16.53 | 31.23 |
| 2-115805_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 3.769 | 16.80 | 31.74 |
| 2-115806_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 4.100 | 16.85 | 31.83 |
| 2-115806_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 3.877 | 16.79 | 31.72 |
| 2-115807_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 5.064 | 16.97 | 32.06 |
| 2-115807_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 4.983 | 16.62 | 31.40 |
| 2-115808_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 5.521 | 18.00 | 34.00 |
| 2-115808_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 25x | 5.497 | 18.02 | 34.04 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [oxide] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115805_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Cu] | 25x | 0.728 | 3.22 | 4.03 |
| 2-115806_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Cu] | 16.7x | 1.142 | 3.13 | 3.92 |
| 2-115807_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Cu] | 16.7x | 1.509 | 3.38 | 4.23 |
| 2-115808_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Cu] | 16.7x | 1.540 | 3.35 | 4.20 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [oxide] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115805_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Zn] | 100x | 2.8646 | 50.68 | 63.10 |
| 2-115806_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Zn] | 100x | 3.1364 | 51.55 | 64.18 |
| 2-115807_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Zn] | 100x | 3.9559 | 53.03 | 66.02 |
| 2-115808_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Zn] | 100x | 3.9435 | 51.43 | 64.03 |