Submission ID: 100044181

Project #: LR403RD0001

Analysis: IC for Cl, NO3 and ICP OES

prep={katanax:Ramping, filter:True, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115850_1 | 0.3013 | 200 |
| 2-115850_2 | 0.2018 | 200 |
| 2-115851_1 | 0.3201 | 200 |
| 2-115851_2 | 0.2040 | 200 |

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115850_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 2x | 1.830 | 2429.38 ppm |
| 2-115850_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 2x | 1.247 | 2427.02 ppm |
| 2-115851_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.951 | 594.08 ppm |
| 2-115851_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.800 | 784.64 ppm |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl, NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115850_1 | 4.0008 | 100 |
| 2-115850_2 | 2.0019 | 100 |
| 2-115851_1 | 4.0120 | 100 |
| 2-115851_2 | 2.0069 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115850_1 | 1x | 0.7287 | <10.0 ppm |
| 2-115850_2 | 1x |  |  |
| 2-115851_1 | 1x | 0.7100 | <10.0 ppm |
| 2-115851_2 | 1x |  |  |

NO3

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115850_1 | 1x | 0.2021 | <10.0 ppm |
| 2-115850_2 | 1x | N/A | <10.0 ppm |
| 2-115851_1 | 1x | 0.2516 | <10.0 ppm |
| 2-115851_2 | 1x | N/A | <10.0 ppm |