Submission ID: 100044189

Project #: LP1031206

Analysis: ICP OES

prep={hotplate:40ml HCl, filter:True, for:[Na]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115863_1 | 0.2045 | 100 |
| 2-115863_2 | 0.1062 | 100 |
| 2-115864_1 | 0.2056 | 100 |
| 2-115864_2 | 0.1073 | 100 |
| 2-115865_1 | 0.2104 | 100 |
| 2-115865_2 | 0.1012 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115863_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.709 | 1733.90 ppm |
| 2-115863_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.854 | 1609.03 ppm |
| 2-115864_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.823 | 2002.11 ppm |
| 2-115864_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 0.998 | 1860.10 ppm |
| 2-115865_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2x | 1.051 | 999.42 ppm |
| 2-115865_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.428571x | 0.826 | 1166.59 ppm |