Submission ID: 100044193

Project #: LR448RD0007

Analysis: ICP OES

prep={hotplate:(15 ml HCl, 10 ml H2SO4, 5 ml HNO3), filter:True, for:[Pt]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115873_1 | 0.2159 | 100 |
| 2-115873_2 | 0.1043 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115873_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.508 | 261.57 ppm |
| 2-115873_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.242 | 258.29 ppm |