Submission ID: 100044205

Project #: LF418TS-22-2628

Analysis: Agilent OES

prep={hotplate:(15 ml HCl, 10 ml H2SO4, 5 ml HNO3), filter:False, for:[Pd,Pt]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115912_1 | 0.2025 | 100 |
| 2-115913_1 | 0.2044 | 100 |
| 2-115914_1 | 0.2048 | 100 |
| 2-115915_1 | 0.2036 | 100 |
| 2-115916_1 | 0.2068 | 100 |
| 2-115917_1 | 0.2029 | 100 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115912_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.368 | 201.71 ppm |
| 2-115913_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.370 | 201.05 ppm |
| 2-115914_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.404 | 219.16 ppm |
| 2-115915_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.385 | 210.35 ppm |
| 2-115916_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.442 | 237.51 ppm |
| 2-115917_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.426 | 233.56 ppm |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115912_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.020 | 559.80 ppm |
| 2-115913_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 0.959 | 521.16 ppm |
| 2-115914_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.041 | 564.56 ppm |
| 2-115915_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.309 | 714.23 ppm |
| 2-115916_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.339 | 719.56 ppm |
| 2-115917_1 | [+0.5 ppm], [+1.0 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.422 | 778.62 ppm |