Submission ID: 100044217

Project #: LP413RD0007

Sample prep: Katanax

Analysis: ICP OES

prep={katanax:Ramping, filter:False, for:Ba, Ce, Ga, K, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | 0.2246 | 250 |
| 2-115941_2 | 0.2077 | 250 |
| 2-115942_1 | 0.2165 | 250 |
| 2-115942_2 | 0.2078 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.805 | 0.78 |  |
| 2-115941_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.580 | 0.78 |  |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.370 | 0.68 |  |
| 2-115942_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.280 | 0.69 |  |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 1x | 1.818 | 0.20 |  |
| 2-115941_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 1x | 1.679 | 0.20 |  |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 1x | 0.175 | 0.02 |  |
| 2-115942_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ce] | 1x | 0.178 | 0.02 |  |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 16.7x | 1.474 | 2.73 |  |
| 2-115941_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 16.7x | 1.348 | 2.70 |  |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 16.7x | 1.436 | 2.76 |  |
| 2-115942_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Ga] | 16.7x | 1.389 | 2.78 |  |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 7.1428571x | 0.807 | 0.64 |  |
| 2-115941_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 7.1428571x | 0.767 | 0.66 |  |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.762 | 0.88 |  |
| 2-115942_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 16.7x | 0.394 | 0.79 |  |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 16.7x | 1.122 | 2.08 | 4.45 |
| 2-115941_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 16.7x | 1.021 | 2.05 | 4.38 |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 16.7x | 1.074 | 2.07 | 4.42 |
| 2-115942_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 16.7x | 1.050 | 2.11 | 4.50 |

prep={katanax:Ramping, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | 0.2072 | 100 |
| 2-115941_2 | 0.1054 | 100 |
| 2-115942_1 | 0.2054 | 100 |
| 2-115942_2 | 0.1022 | 100 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115941_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.066 | 35.34 ppm |  |
| 2-115941_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.038 | 39.73 ppm |  |
| 2-115942_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.034 | 18.46 ppm |  |
| 2-115942_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.014 | 15.54 ppm |  |