Submission ID: 100044218

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0906 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | 1.0186 | 5.5795 | 0.860 |  |
| 2-115943_2 | 1.0105 | 5.5914 | 0.869 |  |
| 2-115944_1 | 1.0038 | 4.9465 | 0.774 |  |
| 2-115944_2 | 1.0063 | 4.9147 | 0.767 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-115943 | 0.1041 | 8.4995 | 18.752 |
| 2-115944 | 0.1018 | 8.2851 | 18.692 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | 0.2035 | 200 |
| 2-115943_2 | 0.2075 | 200 |
| 2-115944_1 | 0.2041 | 200 |
| 2-115944_2 | 0.2046 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.190 | 0.02 | 0.02 |
| 2-115943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.189 | 0.02 | 0.02 |
| 2-115944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.796 | 0.49 | 0.59 |
| 2-115944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.821 | 0.50 | 0.60 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.616 | 0.61 | 0.82 |
| 2-115943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.624 | 0.60 | 0.81 |
| 2-115944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.944 | 0.29 | 0.39 |
| 2-115944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.125x | 0.939 | 0.29 | 0.39 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.975 | 0.11 |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.078 | 0.12 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.918 | 0.10 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.903 | 0.10 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 1.109 | 1.36 |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 1.113 | 1.34 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 1.109 | 1.36 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 12.5x | 1.118 | 1.37 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.132 | 0.56 | 0.75 |
| 2-115943_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.241 | 0.60 | 0.81 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.127 | 0.55 | 0.75 |
| 2-115944_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.092 | 0.53 | 0.72 |