Submission ID: 100044274

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0903 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116042_1 | 1.0031 | 4.2005 | 0.655 |  |
| 2-116042_2 | 1.0103 | 4.2032 | 0.651 |  |
| 2-116043_1 | 1.0100 | 3.8220 | 0.592 |  |
| 2-116043_2 | 1.0075 | 3.7995 | 0.590 |  |
| 2-116044_1 | 1.0126 | 3.9995 | 0.618 |  |
| 2-116044_2 | 1.0148 | 3.9847 | 0.614 |  |