Submission ID: 100044312

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0891 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116108_1 | 1.0064 | 2.1995 | 0.337 |  |
| 2-116108_2 | 1.0028 | 2.1995 | 0.339 |  |
| 2-116109_1 | 1.0032 | 1.4210 | 0.219 |  |
| 2-116109_2 | 1.0041 | 1.4706 | 0.226 |  |
| 2-116110_1 | 1.0136 | 1.4186 | 0.216 |  |
| 2-116100_2 | 1.0099 | 1.3828 | 0.211 |  |