Submission ID: 100044313

Project #: LR438RD0004

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116111_1 | 0.2072 | 250 |
| 2-116111_2 | 0.2087 | 250 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116111_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.972 | 11.73 |
| 2-116111_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.869 | 10.40 |