Submission ID: 100044323

Project #: LR418RD0008

Analysis: Agilent OES

prep={hotplate:(15 ml HCl, 10 ml H2SO4, 5 ml HNO3), filter:True, for:[Pd,Pt]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116138_1 | 2.0069 | 50 |
| 2-116138_2 | 2.0113 | 50 |
| 2-116138_3 | 0.2032 | 50 |
| 2-116138_4 | 0.2035 | 50 |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116138_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x | 1.235 | 34.28 ppm |
| 2-116138_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x |  |  |
| 2-116138_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x |  |  |
| 2-116138_4 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] [Pt] | 1.1x |  |  |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116138_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x |  |  |
| 2-116138_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x |  |  |
| 2-116138_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.280 | 76.64 ppm |
| 2-116138_4 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] {Pt] | 1.1x | 0.393 | 107.39 ppm |