Submission ID: 100044336

Project #: LP413PS-22-2683

Analysis: ICP OES

prep={hotplate:40ml HCl, filter:False, for:[Na]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116161_1 | 0.2034 | 50 |
| 2-116161_2 | 0.2066 | 50 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116161_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 7.142857x | 1.050 | 0.18 |
| 2-116161_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 7.142857x | 0.957 | 0.17 |