Submission ID: 100044346

Project #: LR448PS-20-1215

Sample prep: None

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116178 | 1 | 200x | 1.155 | 230.93 ppm |
| 2-116179 | 1 | 200x | 1.116 | 223.19 ppm |
| 2-116180 | 1 | 200x | 1.274 | 254.84 ppm |
| 2-116181 | 1 | 200x | 1.723 | 344.52 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116178 | 1 | 5x | 2.087 | 10.43 ppm |
| 2-116179 | 1 | 5x | 1.751 | 8.75 ppm |
| 2-116180 | 1 | 5x | 1.725 | 8.63 ppm |
| 2-116181 | 1 | 20x | 1.634 | 32.67 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116178 | 1 | 5x | 0.507 | 2.53 ppm |
| 2-116179 | 1 | 5x | 1.803 | 9.01 ppm |
| 2-116180 | 1 | 8.3x | 1.938 | 16.15 ppm |
| 2-116181 | 1 | 5x | 1.140 | 5.70 ppm |