Submission ID: 100044348

Project #: LR438RD0005

Analysis: ICP OES

prep={hotplate:40ml HCl, filter:True, for:[K]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116183_1 | 0.2017 | 200 |
| 2-116183_2 | 0.1013 | 200 |
| 2-116184_1 | 0.2069 | 200 |
| 2-116184_2 | 0.1025 | 200 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116183_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 33.3x | 0.484 | 1.60 |
| 2-116183_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.558 | 1.57 |
| 2-116184_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 33.3x | 0.623 | 2.01 |
| 2-116184_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.767 | 2.14 |