Submission ID: 100044362

Project #: LR448PS-20-1215

Sample prep: None

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116216 | 1 | 200x | 1.767 | 353.42 ppm |
| 2-116217 | 1 | 200x | 2.056 | 411.19 ppm |
| 2-116218 | 1 | 200x | 1.578 | 315.65 ppm |
| 2-116219 | 1 | 200x | 1.031 | 206.19 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116216 | 1 | 5x | 0.759 | 3.79 ppm |
| 2-116217 | 1 | 5x | 0.690 | 3.45 ppm |
| 2-116218 | 1 | 5x | 0.674 | 3.37 ppm |
| 2-116219 | 1 | 5x | 0.838 | 4.19 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116216 | 1 | 1x | 0.356 | 0.36 ppm |
| 2-116217 | 1 | 1x | 0.563 | 0.56 ppm |
| 2-116218 | 1 | 5x | 0.585 | 2.93 ppm |
| 2-116219 | 1 | 5x | 1.135 | 5.67 ppm |