Submission ID: 100044370

Project #: LP413RD0007

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0872 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | 1.0083 | 4.0946 | 0.614 |  |
| 2-116246_2 | 1.0105 | 4.0589 | 0.607 |  |
| 2-116247_1 | 1.0016 | 3.5995 | 0.543 |  |
| 2-116247_2 | 1.0107 | 3.6876 | 0.551 |  |
| 2-116248_1 | 1.0013 | 4.1696 | 0.629 |  |
| 2-116248_2 | 1.0053 | 4.1885 | 0.630 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116246 | 0.1026 | 8.9005 | 19.176 |
| 2-116247 | 0.1030 | 8.7005 | 18.672 |
| 2-116248 | 0.1038 | 8.9005 | 18.954 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | 0.2021 | 200 |
| 2-116246_2 | 0.2033 | 200 |
| 2-116247_1 | 0.2017 | 200 |
| 2-116247_2 | 0.2091 | 200 |
| 2-116248_1 | 0.2061 | 200 |
| 2-116248_2 | 0.2086 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.617 | 0.61 | 0.82 |
| 2-116246_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.626 | 0.62 | 0.83 |
| 2-116247_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.609 | 0.60 | 0.81 |
| 2-116247_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.627 | 0.60 | 0.81 |
| 2-116248_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.650 | 0.63 | 0.85 |
| 2-116248_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.658 | 0.63 | 0.85 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.875 | 0.10 | 0.12 |
| 2-116246_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.428571 | 0.765 | 0.11 | 0.14 |
| 2-116247_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.109 | 0.01 | 0.02 |
| 2-116247_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.124 | 0.01 | 0.02 |
| 2-116248_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.7x | 0.566 | 0.09 | 0.12 |
| 2-116248_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.7x | 0.610 | 0.10 | 0.12 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.163 | 1.15 | 1.43 |
| 2-116246_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.168 | 1.15 | 1.43 |
| 2-116247_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 1.1x | 0.316 | 0.03 | 0.04 |
| 2-116247_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 1.1x | 0.320 | 0.03 | 0.04 |
| 2-116248_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.124 | 1.09 | 1.36 |
| 2-116248_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.148 | 1.10 | 1.37 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116246_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 4.166667x | 1.336 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116246_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.120 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116247_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.081 | 0.54 | 0.72 |
| 2-116247_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.147 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116248_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.073 | 0.52 | 0.70 |
| 2-116248_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.111 | 0.53 | 0.72 |