Submission ID: 100044374

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0872 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116257_1 | 1.0153 | 1.8005 | 0.268 |  |
| 2-116257_2 | 1.0036 | 1.8005 | 0.271 |  |