Submission ID: 100044377

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Mn, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES [1] and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116263 | 0.1054 | 9.0995 | 18.734 |
| 2-116264 | 0.1224 | 10.9995 | 19.500 |
| 2-116265 | 0.1107 | 9.4005 | 18.427 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116263_1 | 0.2020 | 200 |
| 2-116263_2 | 0.2098 | 200 |
| 2-116264_1 | 0.2091 | 200 |
| 2-116264_2 | 0.2057 | 200 |
| 2-116265_1 | 0.2152 | 200 |
| 2-116265_2 | 0.2028 | 200 |

MnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn | %MnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116264_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Mn] | 3.571429x | 0.689 | 0.24 | 0.37 |
| 2-116264_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Mn] | 2.5x | 0.976 | 0.24 | 0.38 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116265_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 8.3x | 0.572 | 0.44 | 0.53 |
| 2-116265_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.976 | 0.48 | 0.58 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116263_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.666 | 0.66 | 0.88 |
| 2-116263_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.631 | 0.60 | 0.81 |
| 2-116264_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.660 | 0.63 | 0.84 |
| 2-116264_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.655 | 0.64 | 0.85 |
| 2-116265_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.166667x | 0.715 | 0.28 | 0.37 |
| 2-116265_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.166667x | 0.656 | 0.27 | 0.36 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116264_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.876 | 0.09 | 0.12 |
| 2-116264_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.883 | 0.10 | 0.12 |
| 2-116265_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.079 | 0.11 | 0.14 |
| 2-116265_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.032 | 0.11 | 0.14 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116264_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 20x | 1.079 | 2.06 | 2.57 |
| 2-116264_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 20x | 1.071 | 2.04 | 2.54 |
| 2-116265_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.576 | 1.46 | 1.82 |
| 2-116265_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 16.666667x | 0.888 | 1.46 | 1.82 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116263_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.158 | 0.57 | 0.77 |
| 2-116263_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 8.3x | 0.674 | 0.54 | 0.72 |
| 2-116264_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 8.3x | 0.657 | 0.52 | 0.71 |
| 2-116264_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 8.3x | 0.702 | 0.57 | 0.77 |
| 2-116265_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 12.5x | 1.025 | 1.19 | 1.61 |
| 2-116265_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 12.5x | 0.985 | 1.21 | 1.64 |