Submission ID: 100044380

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0856 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116269_1 | 1.0020 | 4.2005 | 0.622 |  |
| 2-116269_2 | 1.0089 | 4.2061 | 0.618 |  |
| 2-116270_1 | 1.0309 | 4.6620 | 0.671 |  |
| 2-116270_2 | 1.0049 | 4.5045 | 0.665 |  |
| 2-116271_1 | 1.0090 | 4.8995 | 0.720 |  |
| 2-116271_2 | 1.0087 | 4.8995 | 0.721 |  |