Submission ID: 100044392

Project #: LR438RD0004

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116296_1 | 0.2173 | 250 |
| 2-116296_2 | 0.2017 | 250 |
| 2-116297_1 | 0.2034 | 250 |
| 2-116297_2 | 0.2211 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116296_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.846 | 9.74 |
| 2-116296_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.784 | 9.72 |
| 2-116297_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.739 | 9.09 |
| 2-116297_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.766 | 9.02 |