Submission ID: 100044399

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0856 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116323_1 | 1.0139 | N/A | <10.0 ppm |  |
| 2-116323_2 | 1.0302 | N/A | <10.0 ppm |  |