Submission ID: 100044403

Project #: LR438RD0004

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116331 | 0.2061 | 250 |
| 2-116332 | 0.2193 | 250 |
| 2-116333 | 0.2106 | 250 |
| 2-116334 | 0.2156 | 250 |
| 2-116335 | 0.2125 | 250 |
| 2-116336 | 0.2087 | 250 |
| 2-116337 | 0.2026 | 250 |
| 2-116338 | 0.2045 | 250 |
| 2-116339 | 0.2203 | 250 |
| 2-116341 | 0.2094 | 250 |
| 2-116342 | 0.2030 | 250 |
| 2-116343 | 0.2053 | 250 |
| 2-116344 | 0.2124 | 250 |
| 2-116345 | 0.2067 | 250 |
| 2-116346 | 0.2056 | 250 |
| 2-116347 | 0.2284 | 250 |
| 2-116348 | 0.2298 | 250 |
| 2-116349 | 0.2030 | 250 |

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116331 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.870 | 10.55 |
| 2-116332 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.803 | 9.15 |
| 2-116333 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 1.003 | 3.97 |
| 2-116334 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.344 | 7.79 |
| 2-116335 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 111.1x | 0.914 | 11.95 |
| 2-116336 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 111.1x | 1.077 | 14.33 |
| 2-116337 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 50x | 0.934 | 5.76 |
| 2-116338 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 111.1x | 1.061 | 14.41 |
| 2-116339 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.831 | 9.43 |
| 2-116341 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.678 | 8.09 |
| 2-116342 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.808 | 9.95 |
| 2-116343 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.138 | 6.93 |
| 2-116344 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.809 | 9.52 |
| 2-116345 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.644 | 7.79 |
| 2-116346 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.785 | 9.55 |
| 2-116347 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 33.3x | 0.898 | 3.28 |
| 2-116348 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.085 | 5.90 |
| 2-116349 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.813 | 10.01 |