Submission ID: 100044403

Project #: LR438RD0004

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116357 | 0.20 | 250 |
| 2-116358 | 0.20 | 250 |
| 2-116359 | 0.20 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116357 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.816 | 9.40 |
| 2-116358 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.876 | 10.10 |
| 2-116359 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.762 | 9.37 |