Submission ID: 100044423

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

prep={katanax:Ramping, filter:False, for:Ba, Ce, Ga, K, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | 0.2128 | 200 |
| 2-116411_2 | 0.2198 | 200 |
| 2-116412_1 | 0.2038 | 200 |
| 2-116412_2 | 0.2033 | 200 |
| 2-116413_1 | 0.2089 | 200 |
| 2-116413_2 | 0.2029 | 200 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 20x | 0.517 | 0.97 |  |
| 2-116411_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 10x | 1.060 | 0.96 |  |
| 2-116412_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 10x | 0.938 | 0.92 |  |
| 2-116412_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 10x | 0.881 | 0.87 |  |
| 2-116413_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 10x | 0.954 | 0.91 |  |
| 2-116413_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ba] | 10x | 0.902 | 0.89 |  |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 4.16x | 1.209 | 0.47 |  |
| 2-116411_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 5x | 0.988 | 0.45 |  |
| 2-116412_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 5x | 0.939 | 0.46 |  |
| 2-116412_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 5x | 0.954 | 0.47 |  |
| 2-116413_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 5x | 0.931 | 0.45 |  |
| 2-116413_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ce] | 5x | 0.941 | 0.46 |  |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.184 | 2.23 |  |
| 2-116411_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.237 | 2.25 |  |
| 2-116412_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.084 | 2.13 |  |
| 2-116412_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.080 | 2.13 |  |
| 2-116413_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.168 | 2.24 |  |
| 2-116413_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ga] | 20x | 1.113 | 2.19 |  |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.904 | 0.42 |  |
| 2-116411_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.939 | 0.43 |  |
| 2-116412_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.623 | 0.61 |  |
| 2-116412_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.624 | 0.61 |  |
| 2-116413_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 1.011 | 0.97 |  |
| 2-116413_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.794 | 0.78 |  |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 1.007 | 1.89 | 4.05 |
| 2-116411_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 1.045 | 1.90 | 4.07 |
| 2-116412_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 0.973 | 1.91 | 4.08 |
| 2-116412_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 0.953 | 1.87 | 4.01 |
| 2-116413_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 0.946 | 1.81 | 3.88 |
| 2-116413_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 20x | 0.942 | 1.86 | 3.97 |

prep={katanax:Ramping, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | 0.2032 | 50 |
| 2-116411_2 | 0.1029 | 50 |
| 2-116412_1 | 0.2037 | 50 |
| 2-116412_2 | 0.1041 | 50 |
| 2-116413_1 | 0.2037 | 50 |
| 2-116413_2 | 0.1081 | 50 |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116411_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.078 | 21.40 ppm |  |
| 2-116411_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.042 | 22.88 ppm |  |
| 2-116412_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.111 | 30.22 ppm |  |
| 2-116412_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.074 | 39.35 ppm |  |
| 2-116413_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.108 | 29.49 ppm |  |
| 2-116413_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.057 | 29.45 ppm |  |