Submission ID: 100044443

Project #: LP413RD0014

Analysis: ICP OES [1]

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116451_1 | 0.2123 | 250 |
| 2-116451_2 | 0.2039 | 250 |
| 2-116452_1 | 0.2028 | 250 |
| 2-116452_2 | 0.2093 | 250 |
| 2-116453_1 | 0.2094 | 250 |
| 2-116453_2 | 0.2043 | 250 |
| 2-116454_1 | 0.2043 | 250 |
| 2-116454_2 | 0.2049 | 250 |
| 2-116454_3 | 0.2086 | 250 |
| 2-116455_1 | 0.2062 | 250 |
| 2-116455_2 | 0.2093 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116451_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.135 | 5.35 |
| 2-116451_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.099 | 5.39 |
| 2-116452_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.957 | 5.90 |
| 2-116452_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 1.019 | 6.09 |
| 2-116453_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.098 | 5.24 |
| 2-116453_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.140 | 5.58 |
| 2-116454_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 0.888 | 4.35 |
| 2-116454_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.085 | 5.29 |
| 2-116454_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.107 | 5.31 |
| 2-116455_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.894 | 5.42 |
| 2-116455_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.938 | 5.60 |