# Do not report

Submission ID: 100044446

Project #: P05615

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | 0.2149 | 250 |
| 2-116466_2 | 0.2033 | 250 |
| 2-116467_1 | 0.2043 | 250 |
| 2-116467_2 | 0.2069 | 250 |
| 2-116468_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-116468_2 | 0.2034 | 250 |
| 2-116469_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-116469_2 | 0.2078 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.116 | 43.29 | 81.77 |
| 2-116466_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.047 | 42.92 | 81.07 |
| 2-116467_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.062 | 43.32 | 81.83 |
| 2-116467_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.913 | 36.77 | 69.47 |
| 2-116468_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.086 | 43.90 | 82.93 |
| 2-116468_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.860 | 35.23 | 66.54 |
| 2-116469_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.067 | 42.79 | 80.84 |
| 2-116469_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.938 | 37.61 | 71.04 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80.645161x | 1.172 | 11.00 | 15.39 |
| 2-116466_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.927 | 11.40 | 15.95 |
| 2-116467_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.929 | 11.36 | 15.90 |
| 2-116467_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.759 | 9.17 | 12.83 |
| 2-116468_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.950 | 11.52 | 16.11 |
| 2-116468_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.814 | 10.00 | 14.00 |
| 2-116469_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.933 | 11.23 | 15.71 |
| 2-116469_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.812 | 9.77 | 13.67 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116466_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 31.15x | 1.477 | 5.37 | 6.72 |
| 2-116466_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.859 | 5.28 | 6.61 |
| 2-116467_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.820 | 5.02 | 6.28 |
| 2-116467_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.736 | 4.45 | 5.57 |
| 2-116468_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.854 | 5.18 | 6.48 |
| 2-116468_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.716 | 4.40 | 5.51 |
| 2-116469_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.815 | 4.90 | 6.14 |
| 2-116469_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.779 | 4.69 | 5.87 |