Submission ID: 100044464

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent ICP OES [1], AA

LOI @ 524°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528 | 21.8002 | 23.8308 | 23.6590 | 8.46 | 0.9154 |
| 2-116529 | 15.3058 | 17.3436 | 17.3370 | 0.32 | 0.9968 |

LOI @ 900°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528 | 21.8002 | 23.8308 | 23.5832 | 12.19 | 0.8781 |
| 2-116529 | 15.3058 | 17.3436 | 17.2709 | 3.57 | 0.9643 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for=[Cu, Fe, Zn]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | 0.2120 | 250 |
| 2-116528_2 | 0.2044 | 250 |
| 2-116529_1 | 0.2156 | 250 |
| 2-116529_2 | 0.2098 | 250 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:False, for=[K, Na]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | 0.2082 | 100 |
| 2-116528_2 | 0.1014 | 100 |
| 2-116529_1 | 0.2078 | 100 |
| 2-116529_2 | 0.1024 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 285.71428x | 0.787 | 26.52 | 37.81 |
| 2-116528_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 285.71428x | 0.780 | 27.26 | 38.87 |
| 2-116529_1 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 200x | 1.251 | 29.02 | 37.68 |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Cu] | 200x | 1.183 | 28.20 | 36.62 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Fe] | 100x | 1.008 | 11.89 | 19.36 |
| 2-116528_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Fe] | 100x | 1.048 | 12.82 | 20.87 |
| 2-116529_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Fe] | 100x | 1.014 | 11.76 | 17.43 |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Fe] | 100x | 1.109 | 13.21 | 19.59 |

# Do not report

K [ICP]

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2CO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.699 | 3.36 | 5.93 |
| 2-116528_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 50x | 0.699 | 3.45 | 6.09 |
| 2-116529_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.698 | 3.36 | 5.94 |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 50x | 0.679 | 3.32 | 5.86 |

K [AA]

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2CO3 | %K2CO3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.2272 | 1.09 | 1.93 | 2.20 |
| 2-116528_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 50x | 0.2225 | 1.10 | 1.94 | 2.21 |
| 2-116529_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.2379 | 1.14 | 2.02 | 2.09 |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 50x | 0.2300 | 1.13 | 2.00 | 2.07 |

# Do not report

Na [ICP]

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | %Na2O [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.573 | 1.10 | 1.48 |  |
| 2-116528_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.955 | 1.18 | 1.59 |  |
| 2-116529_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.974 | 1.17 | 1.58 |  |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.958 | 1.17 | 1.58 |  |

Na [AA]

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | %Na2O [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.8336 | 1.00 | 1.35 | 1.54 |
| 2-116528_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.7995 | 0.99 | 1.33 | 1.51 |
| 2-116529_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.8366 | 1.01 | 1.36 | 1.41 |
| 2-116529_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.8214 | 1.01 | 1.36 | 1.41 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116528_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 285.71428x | 0.868 | 29.25 | 41.46 |
| 2-116528_2 | [0.5 ppm, 1.25 ppm, 2.50 ppm] [Zn] | 200x | 1.121 | 27.43 | 38.88 |
| 2-116528_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 285.71428x | 0.879 | 29.12 | 37.60 |
| 2-116528_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 285.71428x | 0.812 | 27.65 | 35.69 |