Submission ID: 100044477

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Mn, Na, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0962 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | 1.0086 | 2.8791 | 0.476 |  |
| 2-116551_2 | 1.0033 | 2.8899 | 0.480 |  |
| 2-116552_1 | 1.0019 | 1.9743 | 0.329 |  |
| 2-116552_2 | 1.0069 | 1.9995 | 0.331 |  |
| 2-116553_1 | 1.0073 | 1.7839 | 0.295 |  |
| 2-116553_2 | 1.0092 | 1.8467 | 0.305 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116551 | 0.1044 | 8.1995 | 19.153 |
| 2-116552 | 0.1025 | 7.8995 | 18.794 |
| 2-116553 | 0.1015 | 8.0997 | 19.456 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | 0.2050 | 200 |
| 2-116551_2 | 0.2034 | 200 |
| 2-116552_1 | 0.2049 | 200 |
| 2-116552_2 | 0.2113 | 200 |
| 2-116553_1 | 0.2065 | 200 |
| 2-116553_2 | 0.2041 | 200 |

MnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 1.1x | 0.006 | 6.95 ppm | 8.98 ppm |
| 2-116551_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 1.1x | 0.006 | 6.90 ppm | 8.91 ppm |
| 2-116552_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 1.1x | 0.006 | 6.09 ppm | 7.86 ppm |
| 2-116552_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 1.1x | 0.005 | 5.76 ppm | 7.44 ppm |
| 2-116553_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 3.3x | 0.710 | 0.23 | 0.30 |
| 2-116553_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Mn] | 3.3x | 0.686 | 0.23 | 0.29 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.658 | 0.64 | 0.87 |
| 2-116551_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.663 | 0.65 | 0.88 |
| 2-116552_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.560 | 0.27 | 0.37 |
| 2-116552_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.578 | 0.27 | 0.37 |
| 2-116553_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.656 | 0.63 | 0.86 |
| 2-116553_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.648 | 0.64 | 0.86 |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 1.1x | 0.103 | 111.81 ppm | 139.21 ppm |
| 2-116551_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 1.1x | 0.102 | 111.18 ppm | 138.42 ppm |
| 2-116552_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.503 | 1.47 | 1.83 |
| 2-116552_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 10x | 1.549 | 1.47 | 1.83 |
| 2-116553_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 20x | 1.095 | 2.12 | 2.64 |
| 2-116553_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zn] | 20x | 1.056 | 2.07 | 2.58 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116551_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 4.166667x | 1.354 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116551_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.098 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116552_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 12.5x | 0.999 | 1.22 | 1.65 |
| 2-116552_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 12.5x | 0.996 | 1.18 | 1.59 |
| 2-116553_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.076 | 0.52 | 0.70 |
| 2-116553_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.044 | 0.51 | 0.69 |