Submission ID:

Project #:

Analysis: Agilent OES [1]

LOI @ 524°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liquid | 40.1698 | 42.1751 | 42.0774 | 4.87 | 0.9513 |
| solids | 36.2767 | 37.9161 | 37.8850 | 1.90 | 0.9810 |

LOI @ 900°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liquid | 40.1698 | 42.1751 | 42.0445 | 6.51 | 0.9349 |
| solids | 36.2767 | 37.9161 | 37.8553 | 3.71 | 0.9629 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| liquid_1 | 0.2509 | 250 |
| liquid_2 | 0.2511 | 250 |
| solids_1 | 0.2512 | 250 |
| solids_2 | 0.2508 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | %Al2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liquid_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.038 | 1.03 | 1.95 | 2.09 |
| liquid_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.000 | 1.00 | 1.88 | 2.01 |
| solids_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.032 | 1.03 | 1.94 | 2.01 |
| solids_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.030 | 1.03 | 1.94 | 2.01 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | %ZrO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liquid_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.786 | 1.30 | 1.76 | 1.88 |
| liquid_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.828 | 1.86 | 1.86 | 1.99 |
| solids_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.813 | 1.82 | 1.82 | 1.89 |
| solids_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.832 | 1.87 | 1.87 | 1.94 |