Submission ID:

Project #:

Analysis: Agilent OES [1]

LOI @ 524°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flat#1 | 43.3386 | 45.3596 | 45.1161 | 12.05 | 0.8795 |
| Flat#2 | 40.3655 | 42.3665 | 42.1451 | 11.06 | 0.8894 |

LOI @ 900°C

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flat#1 | 43.3386 | 45.3596 | 45.0758 | 14.04 | 0.8596 |
| Flat#2 | 40.3655 | 42.3665 | 42.1045 | 13.09 | 0.8691 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| [Flat#1]_1 | 0.252 | 250 |
| [Flat#1]_2 | 0.2556 | 250 |
| [Flat#2]_1 | 0.2523 | 250 |
| [Flat#2]_2 | 0.2581 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | %Al2O3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Flat#1]_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 0.986 | 0.98 | 1.85 | 2.15 |
| [Flat#1]_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 0.974 | 0.95 | 1.80 | 2.07 |
| [Flat#2]_1 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.009 | 1.00 | 1.89 | 2.17 |
| [Flat#2]_2 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Al] | 10x | 1.065 | 1.03 | 1.95 | 2.24 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | %ZrO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Flat#1]_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.709 | 1.17 | 1.58 | 1.84 |
| [Flat#1]_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.774 | 1.26 | 1.70 | 1.98 |
| [Flat#2]_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.795 | 1.31 | 1.77 | 2.04 |
| [Flat#2]_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 16.7x | 0.809 | 1.31 | 1.76 | 2.03 |