Submission ID: 100044403

Project #: LR438RD0004

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116340 | 0.2022 | 250 |
| 2-116350 | 0.2089 | 250 |
| 2-116351 | 0.2136 | 250 |
| 2-116352 | 0.2134 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116340 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.837 | 10.35 |
| 2-116350 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 50x | 0.896 | 5.36 |
| 2-116351 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 1.191 | 13.94 |
| 2-116352 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 1.177 | 13.79 |