Submission ID: 100044460

Project #: LC465RD0001

Analysis: ICP OES, IC

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K_ppm, Na_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | 0.2062 | 100 |
| 2-116515_2 | 0.1057 | 100 |
| 2-116516_1 | 0.2143 | 100 |
| 2-116516_2 | 0.1040 | 100 |
| 2-116517_1 | 0.2129 | 100 |
| 2-116517_2 | 0.1037 | 100 |
| 2-116518_1 | 0.2055 | 100 |
| 2-116518_2 | 0.1138 | 100 |
| 2-116519_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-116519_2 | 0.1203 | 100 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:As_ppm, Ca_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | 0.2185 | 250 |
| 2-116515_2 | 0.2132 | 250 |
| 2-116516_1 | 0.2246 | 250 |
| 2-116516_2 | 0.2165 | 250 |
| 2-116517_1 | 0.2026 | 250 |
| 2-116517_2 | 0.2032 | 250 |
| 2-116518_1 | 0.2060 | 250 |
| 2-116518_2 | 0.2023 | 250 |
| 2-116519_1 | 0.2100 | 250 |
| 2-116519_2 | 0.2026 | 250 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116515 | 2.7971 | 100 |
| 2-116516 | 3.0752 | 100 |
| 2-116517 | 4.1626 | 100 |
| 2-116518 | 4.0775 | 100 |
| 2-116519 | 4.0102 | 100 |

As_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 As |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116515_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116516_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116516_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x |  |  |
| 2-116517_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116517_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x |  |  |
| 2-116518_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116518_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x |  |  |
| 2-116519_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x | -- | <10.0 ppm |
| 2-116519_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [As] | 1x |  |  |

Ca_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.392 | 1991.04 ppm |
| 2-116515_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x | 0.900 | 1758.61 ppm |
| 2-116516_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x | 0.942 | 1746.91 ppm |
| 2-116516_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x |  |  |
| 2-116517_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x | 0.938 | 1929.56 ppm |
| 2-116517_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x |  |  |
| 2-116518_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x | 0.956 | 1934.38 ppm |
| 2-116518_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x |  |  |
| 2-116519_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x | 0.957 | 1957.51 ppm |
| 2-116519_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 1.7x |  |  |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl | Blank=0.7808 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116515 | 1x | 1.4902 | 25.36 ppm |  |
| 2-116516 | 1x | 1.4682 | 22.35 ppm |  |
| 2-116517 | 1x | 2.3750 | 38.30 ppm |  |
| 2-116518 | 1x | 1.4403 | 16.17 ppm |  |
| 2-116519 | 1x | 1.5295 | 18.67 ppm |  |

K_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.3x | 0.488 | 788.97 ppm |
| 2-116515_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1.17x | 0.574 | 905.38 ppm |
| 2-116516_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.3x | 0.577 | 897.75 ppm |
| 2-116516_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1.17x | 0.551 | 883.36 ppm |
| 2-116517_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.3x | 0.601 | 940.61 ppm |
| 2-116517_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1.17x | 0.546 | 877.20 ppm |
| 2-116518_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.3x | 0.534 | 866.00 ppm |
| 2-116518_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1.17x | 0.604 | 884.19 ppm |
| 2-116519_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.3x | 0.600 | 986.92 ppm |
| 2-116519_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1.17x | 0.753 | 1043.54 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116515_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.539 | 870.83 ppm |
| 2-116515_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.17x | 0.701 | 773.54 ppm |
| 2-116516_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.610 | 948.49 ppm |
| 2-116516_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.17x | 0.645 | 723.90 ppm |
| 2-116517_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.663 | 1038.44 ppm |
| 2-116517_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.17x | 0.650 | 731.03 ppm |
| 2-116518_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.565 | 916.09 ppm |
| 2-116518_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.17x | 0.738 | 756.12 ppm |
| 2-116519_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.3x | 0.661 | 1086.13 ppm |
| 2-116519_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1.17x | 0.839 | 813.55 ppm |