Submission ID: 100044522

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116634_1 | 0.2054 | 100 |
| 2-116634_2 | 0.1047 | 100 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116634_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.176 | 0.01 |
| 2-116634_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.219 | 0.02 |