Submission ID: 100044523

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Mn, Na, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0916 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116635_1 | 1.0061 | 6.3995 | 1.010 |  |
| 2-116635_2 | 1.0308 | 6.5916 | 1.015 |  |
| 2-116636_1 | 1.0152 | 6.6746 | 1.044 |  |
| 2-116636_2 | 1.0202 | 6.8005 | 1.058 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116635 | 0.1346 | 10.803 | 18.803 |
| 2-116636 | 0.1058 | 8.5995 | 18.874 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116635_1 | 0.2216 | 200 |
| 2-116635_2 | 0.2327 | 200 |
| 2-116636_1 | 0.2138 | 200 |
| 2-116636_2 | 0.2078 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116635_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.488 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116635_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 7.142857x | 0.861 | 0.53 | 0.71 |
| 2-116636_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 7.142857x | 0.808 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116636_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 7.142857x | 0.764 | 0.52 | 0.700 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116635_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.019 | 19.39 ppm | 26.20 ppm |
| 2-116635_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.017 | 16.22 ppm | 21.91 ppm |
| 2-116636_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.149 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116636_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.102 | 0.53 | 0.72 |