Submission ID: 100044547

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0916 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116684_1 | 1.0109 | 2.7989 | 0.440 |  |
| 2-116684_2 | 1.0237 | 2.8622 | 0.444 |  |
| 2-116685_1 | 1.0190 | 1.9418 | 0.302 |  |
| 2-116685_2 | 1.0066 | 1.9202 | 0.303 |  |
| 2-116686_1 | 1.0156 | 1.7995 | 0.281 |  |
| 2-116686_2 | 1.0870 | 1.8245 | 0.266 |  |