Submission ID: 100044550

Project #: LR438RD0004

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116695_1 | 0.2617 | 250 |
| 2-116695_2 | 0.2055 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116340 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 80x | 1.195 | 9.13 |
| 2-116350 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 80x | 0.99 | 9.64 |