Submission ID: 100044571

Project #: LR448RD0007

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116741_1 | 0.2122 | 100 |
| 2-116741_2 | 0.2032 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116741_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.482 | 252.54 ppm |
| 2-116741_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.479 | 262.17 ppm |