Submission ID: 100044574

Project #: LP413RD0014

Sample prep: Katanax

Analysis: ICP OES

prep={katanax:Solution, filter:False}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116744_1 | 0.2016 | 250 |
| 2-116744_2 | 0.2167 | 250 |
| 2-116744_3 | 0.2042 | 250 |
| 2-116745_1 | 0.2013 | 250 |
| 2-116745_2 | 0.2021 | 250 |
| 2-116745_3 | 0.2044 | 250 |
| 2-116746_1 | 0.2070 | 250 |
| 2-116746_2 | 0.2120 | 250 |
| 2-116746_3 | 0.2017 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116744_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.098 | 5.45 |
| 2-116744_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.167 | 5.38 |
| 2-116744_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 1.354 | 5.53 |
| 2-116745_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.093 | 5.43 |
| 2-116745_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.114 | 5.51 |
| 2-116745_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 1.341 | 5.47 |
| 2-116746_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.958 | 5.78 |
| 2-116746_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.141 | 5.38 |
| 2-116746_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 1.380 | 5.70 |