Submission ID: 100044578

Project #: P05615

prep={Katanax:solution, filter:False, for:Al, Ca, Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116760_1 | 0.2216 | 250 |
| 2-116760_2 | 0.2149 | 250 |
| 2-116761_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-116761_2 | 0.2125 | 250 |
| 2-116762_1 | 0.2015 | 250 |
| 2-116762_2 | 0.2013 | 250 |
| 2-116763_1 | 0.2107 | 250 |
| 2-116763_2 | 0.2022 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116760_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 400x | 0.888 | 40.05 | 75.65 |
| 2-116760_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  |  |
| 2-116761_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.960 | 38.83 | 73.35 |
| 2-116761_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x |  |  |  |
| 2-116762_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 400x | 0.958 | 39.61 | 74.82 |
| 2-116762_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 400x |  |  |  |
| 2-116763_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 400x | 1.007 | 39.83 | 75.24 |
| 2-116763_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 400x |  |  |  |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116760_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80x | 1.316 | 11.88 | 16.62 |
| 2-116760_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.993 | 11.55 | 16.16 |
| 2-116761_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.031 | 12.51 | 17.50 |
| 2-116761_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.997 | 11.73 | 16.42 |
| 2-116762_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.978 | 12.14 | 16.98 |
| 2-116762_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.906 | 11.26 | 15.75 |
| 2-116763_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 1.022 | 12.13 | 16.96 |
| 2-116763_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.941 | 11.64 | 16.28 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116760_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.178 | 5.31 | 6.65 |
| 2-116760_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x |  |  |  |
| 2-116761_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.911 | 5.53 | 6.92 |
| 2-116761_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x |  |  |  |
| 2-116762_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.828 | 5.14 | 6.43 |
| 2-116762_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x |  |  |  |
| 2-116763_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x | 0.835 | 4.95 | 6.20 |
| 2-116763_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 50x |  |  |  |